## Slide 1: AXE Ouvrages de Protection WP Ancrages
Comportement et contrôle des ancrages d’ouvrages de protection
Rencontre MOA du 26 mars 2026

## Slide 2: Groupe Ancrage
Groupe de travail Ancrages
Partenaires (C2ROP2)
Entreprises :
  NGE Fondations
  CAN
  Rincent Alpes
  ARIAS Montagne
  France Maccaferri
  SNCF Réseaux
Instituts publics :
  Cerema
  UGE
  Grenoble Alpes Métropole
  CD73

## Slide 3: Action ANCRAGES
Notes: Action lancée le 21/06/2022

## Slide 4: Le contexte
Les textes en vigueur
Notes: Action lancée le 21/06/2022

## Slide 5: Contexte
Constat
  Dimensionnement des ancrages cisaillés en tête inadapté
Objectif des travaux réalisés:
  Étudier le comportement et les modes de rupture d’un ensemble d’ancrages de diverses technologies sollicités en tête par un effort non axial
    Variabilité des comportements liés aux différentes technologies d’ancrages​
    Effet de la nuance d’acier sur la rupture​
    Effet de la géologie
Campagnes expérimentales
  Sollicitation par cisaillement en tête
  dans du terrain meuble Réalisé dans le cadre de C2ROP 1 en 2020
  dans du terrain rocheux Réalisé dans le cadre de C2ROP 2 en 2024

## Slide 6: Essais de cisaillement en terrain meuble
CAMPAGNE 2020
Site d’essai – Parc NGE Fondations (69)
  Terrain meuble
  32 ancrages testés

## Slide 7: Essais de cisaillement en terrain meuble
CAMPAGNE 2024
Site d’essai – Station d’essais CAN (07)
  Terrain rocheux
  26 ancrages testés

## Slide 8: Les actions menées au sein de C2ROP 1 et 2
Banc de traction orthogonal
  Capacité 500kN
  Course 1m40
  Possibilité de mouffler
Protocole (adaptation NF EN 14490) :
  un seul cycle jusqu’à rupture
  pallier tous les 20% de la rupture estimée ​
  Durée de 10 min sans critère de fin de pallier
  Type d’armature
  Barres pleines 500MPa et 670MPa
  Autoforants
  Ancrages câble
  Avec accessoire: bêche, chaine
Notes: Action lancée le 21/06/2022

## Slide 9: Résultats obtenus: une base de données
Notes: Action lancée le 21/06/2022

## Slide 10: Résultats obtenus: une base de données
Données brutes:
  Efforts de rupture en traction
  Efforts de rupture en flexion/cisaillement
  Déplacements à divers niveaux de sollicitation (3 tonnes, 10% rupture théorique)
Données déduites:
  Contraintes de rupture
  Des ratios Rupture cisaillement / Rupture traction
  Etc…
Notes: Action lancée le 21/06/2022

## Slide 11: Essais de cisaillement en terrain meuble
Données brutes
Courbe
Force - Temps

## Slide 12: Essais de cisaillement en terrain meuble
Données retraitées
Courbe
Force - Déplacement

## Slide 13: Essais de cisaillement en terrain meuble
Analyse des modes de rupture

## Slide 14: Résultats obtenus: résistance en traction axiale
Notes: Action lancée le 21/06/2022

## Slide 15: Résultats obtenus: les cisaillements brutes
Notes: Action lancée le 21/06/2022

## Slide 16: Résultats obtenus: les ruptures en cisaillement et traction
Attention
Notes: Action lancée le 21/06/2022

## Slide 17: Résultats obtenus: cisaillement versus traction
Attention
Notes: Action lancée le 21/06/2022

## Slide 18: Résultats obtenus: Focus sur les barres pleines
Notes: Action lancée le 21/06/2022

## Slide 19: Résultats obtenus: Focus sur les barres pleines
Notes: Action lancée le 21/06/2022

## Slide 20: Résultats obtenus: Focus sur les barres pleines
Notes: Action lancée le 21/06/2022

## Slide 21: Résultats obtenus: Focus sur les barres pleines
Notes: Action lancée le 21/06/2022

## Slide 22: Essais de corrosion accélérée
Et la durabilité?
Sollicitation sous flexion d’armatures corrodées
Objectifs :
  Appréhender les effets de la corrosion sur le comportement des armatures (réalité de mise en œuvre, microfissuration,…)
Moyens :
  Bâti d’essais de corrosion accélérée
  Essais de caractérisation mécaniques
  Analyses métallurgiques

## Slide 23: Essais de corrosion accélérée
Bâti d’essais
Bac de récupération
Projection
solution saline
Injection
Accélération des phénomènes de corrosion par projection d’une solution saline quotidienne

## Slide 24: Essais de corrosion accélérée
Sollicitations
PRECHARGE | 
Lvl | quasi-nul
 | plastifiée
CHARGEMENT | 
3 Lvl | quasi-nul
 | 10% fe (2/3t de tension)
 | 0,6/1,5 = 40% fe
Réf
Représentatif des sollicitations de mise en œuvre type Ecran Pare-Blocs (poids propre)
Sollicitation pour un dimensionnement de type Eurocode + cisaillement
Ouvrage neuf
Ouvrage sollicité
CHARGEMENT CONTINU
L’ensemble des cas de charge sont disponibles sur une même barre.
-> Réduction du nombre d’armatures requis
-> Homogénéité d’acier entre les cas de charge
Moment max
M
40% fe
10% fe
Non chargé
P

## Slide 25: Essais de corrosion accélérée
Précharge |  | nul |  | plastifié |  |  | 
Charge permanente |  | quasi-nul | 10% fe (2/3t de tension) | quasi-nul | 10% fe (2/3t de tension) | Nb TOTAL ESSAIS | Nb TOTAL BARRES (bâti)
 |  |  | 0,6/1,5=40% fe |  | 0,6/1,5=40% fe |  | 
type | taille |  |  |  |  | 58 | 38
fe500 sans brouillard salin (réf) | 25mm | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 0
fe500 | 25mm | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 6
fe500 peint ACQPA sur 1m | 25mm |  | 1 |  | 1 | 2 | 2
fe500 Galva | 25mm |  | 1 |  | 1 | 2 | 2
fe500 | 32mm | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 6
S670 | 22mm | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 6
Autoforant | R32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2
Autoforant | R38 |  | 1 |  | 1 | 2 | 2
Câble Ancraflex | 460kN |  | 1 |  | 1 | 2 | 2
Câble Macca | 460kN |  | 1 |  | 1 | 2 | 2
Chaîne | Equiv: 25mm |  | 1 |  | 1 | 2 | 2
Flexel |  |  | 1 |  | 1 | 2 | 2
fe500 powder coating | 25mm |  | 1 |  | 1 | 2 | 2
Barre AF powder coating | R32 ou R38 |  | 1 |  | 1 | 2 | 2
Programme d’essai :

## Slide 26: Les actions menées au sein de C2ROP 1 et 2
Work Packages
  Comportement des ancrages soumis à des sollicitations non axiales en têtes & vieillissement
  Mise en place du « séchoir »
  Armatures en flexion soumises à une pluie de saumure
Notes: Action lancée le 21/06/2022

## Slide 27: Essais de cisaillement au rocher
Merci pour votre attention